## Продукт: Гелевий віск

Цей сертифікат підтверджує, що продукт відповідає заявленим характеристикам і стандартам якості.

### Опис продукту

Продукт має склянисту, безбарвну, нетоксичну, еластичну текстуру, схожу на желе, з приємним ароматом. Легко піддається обробці: після розплавлення можна регулювати запах та колір. Продукт ідеально підходить для виготовлення різноманітних декоративних виробів, святкових свічок, подарунків, арт-об'єктів, а також наповнення для виробів зі скла. Свічки, виготовлені з цього воску, горять повністю, без диму та неприємного запаху.

### Основні технічні характеристики:

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Стан | Колоїдне твердий |
| Колір | Безбарвний |
| Температура замерзання (> °C) | 68 |
| Щільність | 0,83–0,96 |
| Основні елементи | Вуглець (C), Водень (H) |
| Температура кипіння (> °C) | 330 |
| Тиск пари (20 °C, мм рт. ст.) | Менше 3 |
| Розчинність | Розчинний в оліях при нагріванні |
| Запах | Відсутній |
| Механічні домішки | Відсутні |
| Температура спалаху (> °C) | 190 |
| Межа займистості | Без відкритого вогню |
| Межа полум’я | Визначається типом ґнота, чорний дим не допускається |
| Умови зберігання | Уникати сонячного світла і нагрівання понад 180 °C; зберігати в прохолодному та сухому місці |
| Безпека для здоров'я | Не шкодить людям |